# MATIÈRES PREMIÈRES, PRODUCTION ET VUES

Cette brique de parement innovative est un modèle de l'économie circulaire et l'usage des matériaux responsable. Entièrement fabriquée de 100% de matières premières secondaires et circulaires, ce produit est fabriqué des matières naturelles et des flux résiduels de leurs propres processus de production et ceux des autres entreprises.
La brique est formée dans un moule non-sablé par l'insertion d'un morceau de matière première recyclée et est cuite à une température d'au moins 1150°C .
Elle est exempte de chaux et d'autres inclusions et présente au moins une boutisse et une panneresse exempts de fissures ou défaut qui serait nuisible  à l’aspect global de la maçonnerie.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Dimensions de fabrication (L xlxh) | *0x0x0 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Tolérance de taille | op aanvraag per productiebatch |  |
| Taille écartée | op aanvraag per productiebatch |  |
| Masse volumique brute | op aanvraag per productiebatch |  |
| Résistance à la compression normalisée moyenne (cat I) | op aanvraag per productiebatch |  |
| Absorption d'eau (24 heures) | op aanvraag per productiebatch |  |
| Absorption d'eau initiale (1 minute) | op aanvraag per productiebatch |  |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | op aanvraag per productiebatch |  |
| Propriétés thermiques (λ10, sec, 90/90) | 0,85 W/mK (tableau 1 EN1745) |  |
| Durabilité (gel / dégel / résistance) | F2 |  |
| Sels activement solubles | Classe S2 |  |
| Réaction au feu | Classe A1 |  |

# MISE EN OEUVRE

Mélangez simultanément 5 palettes. Enlevez les briques verticalement de chaque pile. La condition de la bonne composition du mortier a lieu en consultation avec le fournisseur du mortier. Pour souligner son caractère 100% écologique, la pierre peut idéalement être travaillée avec un mortier bâtard. La maçonnerie fraîche doit être protégée à l’aide d’une couche imperméable.

*Dimensions peuvent varier en fonction des productions. Pour la version la plus actuelle voir sur www.vandemoortel.be. Ce document n’est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Le fabriquant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits.  L’utilisateur doit s’assurer d’être en possession de la dernière version du texte descriptif.

# Photo du produit