# TEXTUUR, TYPE & KLEUR

Het decoratief metselwerk (binnen- en/of buitenparement) wordt opgetrokken in een volle onbezande vormbaksteen zonder nerving met een effen structuur.De kleur is terracottarood tot roodbruin genuanceerd tot in de massa. *

# GRONDSTOF & PRODUCTIE & UITZICHT

Deze innovatieve gevelsteen is een toonbeeld van circulaire economie en verantwoord materiaalgebruik. Volledig vervaardigd uit 100% secundaire en
circulaire grondstoffen, wordt dit product gemaakt van niet-ontgonnen natuurlijke grondstoffen en reststromen uit zowel de eigen productieprocessen als die van
andere bedrijven.
De steen wordt in een onbezande mal gevormd door het inbrengen van een klomp gerecycleerde grondstoffen en is gebakken op minstens 1150 °C .
Hij is vrij van kalk en andere insluitsels en vertoont minstens één strek en één kop welke vrij zijn van scheuren of andere aspecten die nadelig zijn voor het globaal
uitzicht van het metselwerk.

# TECHNISCHE KENMERKEN

De stenen worden geleverd onder CE-merk met de volgende karakteristieken :

CE merk volgens de EN 771-1 : 2011 + A1 : 2015

| Afmeting (L x B x H) | *230x74x53 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Aantal / m² met een traditionele voeg | ca. 63 |  |
| Aantal / m² met een dunne voeg | ca. 71 |  |
| Maattolerantie | T1 |  |
| Maatspreiding | Rm (12/6/4) |  |
| Bruto volumieke massa | 1900 kg/m³ (+/- 20 %) |  |
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte (cat I) | > 30 N/mm² |  |
| Wateropslorping ( 24 uur ) | < 12% |  |
| Initiële wateropslorping ( 1 minuut ) | < 1,5 kg/(m² . min ) IW2 |  |
| Waterdampdoorlatendheid | µ = 50/100 |  |
| Thermische eigenschappen (λ10, droog, 90/90) | 0,85 W/mK (tabel 1 EN1745) |  |
| Duurzaamheid (vorst/dooi/weerstand) | F2 |  |
| Actief oplosbare zouten | klasse S2 |  |
| Brandreactie | klasse A1 |  |
| Hechtsterkte (volgens EN998-2:2003 bijlage C) | NPD (geen prestatie-eisen vastgelegd) |  |

## aanvullende eigenschappen volgens de BRL 52230 voor Nederland

| NL BSB certificaat: | certificaat IKB 1494 |
| --- | --- |

## aanvullende eigenschappen volgens de BRL 1007 voor Nederland

| Indeling volgens de eurocode: | groep 1 |
| --- | --- |
| Vorstbestandheid: | vorstklasse D |
| Initiële wateropzuiging: | < 1,5 kg/(m² . min ) klasse IW2 (matig zuigend) |

# VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De bakstenen worden bij de verwerking gemengd uit 5 verschillende pakken. De stenen worden toren per toren afgestapeld. Het bepalen van de juiste
mortelsamenstelling gebeurt in overleg met de mortelleverancier. Om het 100% ecologische karakter te benadrukken kan de steen idealiter verwerkt worden met
een bastaardmortel.
Vers metselwerk dient steeds afgeschermd te worden.

*Afmetingen kunnen variëren in functie van de producties. Voor de meest actuele versie zie www.vandemoortel.be.  Dit document is niet bindend en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht om het productengamma en haar karakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient er zich steeds van te vergewissen te beschikken over de meest recente beschrijvingstekst.

# Productfoto